Załącznik nr 15 – Specyfikacja techniczna ocena

| # | Określenie parametrów | OCENA PARAMETRU |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Linia do produkcji spoiwa polimerowo-gumobitumicznego o wydajności co najmniej 6 t/h Obowiązkowy parametr sprzętu (OPS): wydajność co najmniej 6 t/h |  |  |
| 1.1 | Główne cechy techniczne linii w odniesieniu do użytych komponentów materiałowych i uzyskiwanych produktów1: |  |  |
| 1.1.1 | Maksymalna wielkość okruchów gumy z recyklingu zużytych opon (OPS): do 1 mm | 1 | 0 |
| 1.1.2 | Maksymalna zawartość polimerów (w przeliczeniu na okruchy gumy) w spoiwie polimerowo-gumobitumicznym (OPS): co najmniej 25 % - do 30 % masy bitumu | 1 | 0 |
| 1.1.3 | Stopień homogenizacji podczas dewulkanizacji okruchów gumy: nie niższy niż 10% (od masy okruchów gumy w zakresie jej zużycia 25-30 % masy bitumu) na pozostałej części sita 0,5 mm, pod warunkiem braku plastyfikatorów | 1 | 0 |
| 1.1.4 | Jednorodność otrzymanego spoiwa polimerowo-gumobitumicznego: nie niższa niż 7 % pod względem penetracji przy 25 oC, pod warunkiem braku plastyfikatorów i emulgatorów | 1 | 0 |
|  | 1 podstawowe parametry muszą być potwierdzone wynikami badań wstępnych i przedstawione w formie protokołu badań | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 5 |  |
| 1.2 | Minimalny skład linii i podstawowe parametry techniczne jej elementów: |  |  |
| 1.2.1 | Podgrzewany zbiornik do przechowywania bitumu |  |  |
| 1.2.1.1 | Objętość (OPS): nie mniej niż 7 m3 - do 10 m3 | 1 | 0 |
| 1.2.1.2 | Pompa do podawania bitumu do reaktora (OPS) | 1 | 0 |
| 1.2.1.3 | Temperatura przechowywania (OPS): od 50 do 100 oC | 1 | 0 |
| 1.2.1.4 | Temperatura pracy: do 180 оC | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 4 |  |
| 1.2.2 | Reaktor z mieszadłem |  |  |
| 1.2.2.1 | Pojemność (OPS): co najmniej 4 m3 | 1 | 0 |
| 1.2.2.2 | Moc mieszadła (OPS): nie więcej niż 20 kW | 1 | 0 |
| 1.2.2.3 | Prędkość obrotowa wału mieszadła: co najmniej 60 obr/min | 1 | 0 |
| 1.2.2.4 | Temperatura mieszanego produktu: do 250 °C | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 4 |  |
| 1.2.3 | Wysokowydajny młyn koloidalny |  |  |
| 1.2.3.1 | Wydajność (OPS): 20 t/h | 1 | 0 |
| 1.2.3.2 | Moc (OPS): 70-100 kW | 1 | 0 |
| 1.2.3.3 | Ciśnienie tłoczenia (OPS): co najmniej 1 bar-1 | 1 | 0 |
| 1.2.3.4 | Maksymalna prędkość: nie mniej niż 2900 obr/min | 1 | 0 |
| 1.2.3.5 | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie (OPS): co najmniej 16 bar | 1 | 0 |
| 1.2.3.6 | Maksymalna dopuszczalna temperatura w systemie: 200 oC | 1 | 0 |
| 1.2.3.7 | Regulacja luzu | 1 | 0 |
| 1.2.3.8 | Wskaźnik luzu | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 8 |  |
| 1.2.4 | Podajnik-dozownik do kruszonej gumy |  |  |
| 1.2.4.1 | Pojemność (OPS): co najmniej 1000 kg | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 1 |  |
| 1.2.5 | System podawania bitumu |  |  |
| 1.2.5.1 | Moc napędu: co najmniej 5,5 kW | 1 | 0 |
| 1.2.5.2 | Napęd: motoreduktor | 1 | 0 |
| 1.2.5.3 | Wydajność (OPS): nie mniej niż 10 m3/h | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 3 |  |
| 1.2.6 | System wydawania gotowego spoiwa polimerowo-gumobitumicznego do zbiornika (dla magazynowania) |  |  |
| 1.2.6.1 | Moc napędu: co najmniej 5,5 kW | 1 | 0 |
| 1.2.6.2 | Napęd: motoreduktor | 1 | 0 |
| 1.2.6.3 | Wydajność (OPS): nie mniej niż 10 m3/h | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 3 |  |
| 1.2.7 | System podawania plastyfikatora polimerów |  |  |
| 1.2.7.1 | Moc napędu: co najmniej 2,2 kW | 1 | 0 |
| 1.2.7.2 | Wydajność (OPS): nie mniej niż 2,5 m3/h | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 2 |  |
| 1.2.8 | Podgrzewany zbiornik do przechowywania gotowego spoiwa polimerowo-gumobitumicznego |  |  |
| 1.2.8.1 | Objętość (OPS): nie mniej niż 7 m3 – do 10 m3 | 1 | 0 |
| 1.2.8.2 | Temperatura przechowywania spoiwa polimerowo-gumobitumicznego: od 70 do 120 °C | 1 | 0 |
| 1.2.8.3 | Temperatura pracy: do 200 oC | 1 | 0 |
| 1.2.8.4 | Pompa (o charakterystykach zgodnie z pkt 1.2.5, 1.2.6) do rozładunku spoiwa dla dalszego użytku (OPS) | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 4 |  |
| 1.2.9 | System ogrzewania i cyrkulacji oleju termicznego |  |  |
| 1.2.9.1 | Moc grzewcza oleju termicznego (OPS): co najmniej 600000 Kcal/h | 1 | 0 |
| 1.2.9.2 | Moc pompy oleju termicznego: co najmniej 15 kW | 1 | 0 |
| 1.2.9.3 | Palnik wysokoprężny o zużyciu paliwa (OPS): nie więcej niż 75 l/h | 1 | 0 |
| 1.2.9.4 | System sterowania i kontroli charakterystyki nagrzewania | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 4 | 0 |
| 1.2.10 | Elektroniczny system sterowania i kontroli charakterystyki procesu przygotowania spoiwa polimerowo-gumobitumicznego (OPS) | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 1 | 0 |
|  | RAZEM dla rozdziału 1 | 39 |  |
| 2 | Linia do produkcji modyfikatorów-stabilizatorów mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności co najmniej 800 kg/h Obowiązkowy parametr sprzętu (OPS): wydajność co najmniej 800 kg/h |  |  |
| 2.1 | Główne cechy techniczne linii w odniesieniu do użytych komponentów materiałowych i uzyskiwanych produktów2: |  |  |
| 2.1.1 | Orientacyjny skład komponentowy mieszanek, przyjmowanych do granulacji2 |  |  |
| 2.1.1.1 | Spoiwo polimerowo-gumobitumiczne: 5-40 % | 1 | 0 |
| 2.1.1.2 | Karbonizat (carbon black): 10-40 % | 1 | 0 |
| 2.1.1.3 | Tworzywa termoplastyczne: 10-50 % | 1 | 0 |
| 2.1.1.4 | Tworzywa termoelastoplastyczne: 10-30 % | 1 | 0 |
| 2.1.1.5 | Włókno (celulozowe lub syntetyczne): 0-30 % | 1 | 0 |
|  | 2 możliwość stosowania określonych składników wyjściowych i ich zawartość w gotowym produkcie musi być potwierdzona wynikami wstępnych badań i być przedstawiona w formie protokołu badań | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 6 |  |
| 2.1.2 | Charakterystyka komponentów źródłowych3 |  |  |
| 2.1.2.1 | Spoiwo polimerowo-gumobitumiczne |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Lepkość dynamiczna przy 180 oC: co najmniej 8 Pa·s | 1 | 0 |
| 2.1.2.1.2 | Penetracja przy 25 oC: nie więcej niż 40 pkt |  |  |
| 2.1.2.1.3 | Temperatura mięknienia na pierścieniu i kuli: co najmniej 65 °C |  |  |
| 2.1.2.2 | Karbonizat (carbon black) |  |  |
| 2.1.2.2.1 | Powierzchnia właściwa: 20-80 m2/g | 1 | 0 |
| 2.1.2.2.2 | Gęstość nasypowa: ponad 500 kg/m3 – mniej niż 800 kg/m3 |  |  |
| 2.1.2.3 | Tworzywa termoplastyczne (tworzywa termoelastoplastyczne) |  |  |
| 2.1.2.3.1 | Kształt: rozdrobnione cząstki o nieregularnym kształcie | 1 | 0 |
| 2.1.2.3.2 | Gęstość nasypowa: ponad 150 kg/m3 – mniej niż 500 kg/m3 |  |  |
| 2.1.2.3.3 | Wielkość: mniej niż 15 mm |  |  |
| 2.1.2.3.4 | MFI (190 oC, 5 kg): ponad 1,0 g/10 s – mniej niż 10,0 g/10 s |  |  |
| 2.1.2.4 | Włókno (celulozowe lub syntetyczne) |  |  |
| 2.1.2.4.1 | Długość włókna: do 50 mm | 1 | 0 |
| 2.1.2.4.2 | Gęstość nasypowa: ponad 20 kg/m3 – mniej niż 100 kg/m3 |  |  |
| 2.1.3 | Charakterystyka gotowych produktów |  |  |
| 2.1.3.1 | Kolor: ciemnoszary, czarny | 1 | 0 |
| 2.1.3.2 | Rozmiar: ponad 3 – mniej niż 6 mm |  |  |
| 2.1.3.3 | Skurcz: nie więcej niż 2 % |  |  |
| 2.1.3.4 | Odporność na ciepło: co najmniej 10 % |  |  |
| 2.1.3.5 | Gęstość nasypowa: ponad 400 kg/m3 – mniej niż 600 kg/m3 |  |  |
| 2.1.3.6 | Sklejalność granulek: nie więcej niż 3 granułki |  |  |
|  | 3 możliwość wykorzystania powyższych składników musi być potwierdzona wynikami badań wstępnych i przedstawione w formie protokołu badań | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 6 |  |
| 2.2 | Minimalny skład linii i podstawowe parametry techniczne jej elementów |  |  |
| 2.2.1 | Dozowanie składników |  |  |
| 2.2.1.1 | Dozownik ślimakowy | 1 | 0 |
| 2.2.1.1.1 | Objętość posuwu jest regulowana poprzez zmianę prędkości obrotowej ślimaka, co osiąga się za pomocą przetwornicy częstotliwości (OPS) | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 2 |  |
| 2.2.1.1.2 | Charakterystyka dozowników do polimerów i karbonizatu |  |  |
| 2.2.1.1.2.1 | Średnica ślimaka: co najmniej 100 mm | 1 | 0 |
| 2.2.1.2.2.2 | Zakres regulacji prędkości ślimaka: do 80 obr/min | 1 | 0 |
| 2.2.1.2.2.3 | Pojemność zbiornika: co najmniej 0,25 m3 | 1 | 0 |
| 2.2.1.2.2.4 | Moc silnika: nie więcej niż 2,5 kW | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 4 |  |
| 2.2.1.1.3 | Charakterystyka dozownika włókna celulozowego (włókna syntetycznego) |  |  |
| 2.2.1.1.3.1 | Średnica ślimaka: co najmniej 100 mm | 1 | 0 |
| 2.2.1.1.3.2 | Zakres regulacji prędkości ślimaka: do 80 obr/min | 1 | 0 |
| 2.2.1.1.3.3 | Pojemność zbiornika: co najmniej 0,5 m3 | 1 | 0 |
| 2.2.1.1.3.4 | Moc silnika: nie więcej niż 3 kW | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 4 |  |
| 2.2.1.2 | Przygotowanie włókna (przed dozowaniem) |  |  |
| 2.2.1.2.1 | Rozkruszenie (OPS): do długości nie większej niż 5 mm | 1 | 0 |
| 2.2.1.2.2 | Zwiększenie gęstości nasypowej (OPS): do wartości co najmniej 300 kg/m3 | 1 | 0 |
| 2.2.1.2.3 | Moc procesu (OPS): nie więcej niż 65 kW | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 3 |  |
| 2.2.2 | System homogenizacji (etap przygotowawczy)4 |  |  |
| 2.2.2.1 | Składniki i ich stosunek (z całkowitej objętości): karbonizat (25-36%), włókno (0-18, 5%), spoiwo polimerowo-gumobitumiczne (18-25%), tworzywa termoplastyczne (19-23%), tworzywa termoelastoplastyczne (11,5-23%) | 1 | 0 |
|  | 4 możliwość stosowania określonych składników wyjściowych i ich zawartość w gotowym produkcie musi być potwierdzona wynikami wstępnych badań i być przedstawiona w formie protokołu badań | 1 | 0 |
| 2.2.2.2 | Rodzaj homogenizacji (OPS): mieszanie dyspersyjne | 1 | 0 |
| 2.2.2.3 | Konstrukcja wirników mieszalnika: styczna | 1 | 0 |
| 2.2.2.4 | Ciśnienie w mieszalniku (OPS): nie mniej niż 0,6 MPa | 1 | 0 |
| 2.2.2.5 | Moc procesu (OPS): nie więcej niż 120 kW | 1 | 0 |
| 2.2.2.6 | Maksymalne odpylanie procesu przepracowania karbonizatu (OPS) | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 7 |  |
| 2.2.3 | System homogenizacji (etap podstawowy)5 |  |  |
| 2.2.3.1 | Rodzaj homogenizacji (OPS): wytłaczanie | 1 | 0 |
| 2.2.3.2 | Składniki i ich stosunek (dodatkowa objętość do pkt 2.2.2.1): karbonizat (13-15 %), włókno (0-10 %), spoiwo polimerowo-gumobitumiczne (7,5-15 %), tworzywa termoplastyczne (38-40 %), tworzywa termoelastoplastyczne (24-38 %) | 1 | 0 |
|  | 5 możliwość stosowania określonych składników wyjściowych i ich zawartość w gotowym produkcie o wymaganej jakości (pkt. 2.1.2) musi być potwierdzona wynikami badań wstępnych i przedstawiona w formie protokołu badań | 1 | 0 |
| 2.2.3.3 | Średnica ślimaka przy podejściu materiału do filtra (OPS): co najmniej 150 mm | 1 | 0 |
| 2.2.3.4 | Długość robocza ślimaka (OPS): nie mniej niż 3600 mm | 1 | 0 |
| 2.2.3.5 | Liczba stref grzewczych (OPS): w zależności od konstrukcji i wydajności, co najmniej 10 sztuk | 1 | 0 |
| 2.2.3.6 | System załadowania (OPS): dwuślimakowy siłowy podajnik | 1 | 0 |
| 2.2.3.7 | Możliwość podłączenia dopływu spoiwa polimerowo-gumobitumicznego do cylindra materiału w strefie topnienia i uplastycznienia (OPS) | 1 | 0 |
| 2.2.3.8 | Moc całego procesu (z uwzględnieniem ogrzewania) (OPS): nie więcej niż 160 kW | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 9 |  |
| 2.2.4 | System filtracji i granulowania |  |  |
| 2.2.4.1 | Średnica pojedynczego filtra: co najmniej 100 mm | 1 | 0 |
| 2.2.4.2 | Ilość filtrów: co najmniej 4 szt | 1 | 0 |
| 2.2.4.3 | Całkowita powierzchnia filtracji: nie mniej niż 300 cm2 | 1 | 0 |
| 2.2.4.4 | Moc grzałek: nie mniej niż 10 kW i nie więcej niż 15 kW | 1 | 0 |
| 2.2.4.5 | Moc silnika hydraulicznego: nie więcej niż 5 kW | 1 | 0 |
| 2.2.4.6 | Rodzaj granulacji: chłodzony wodą/powietrzem | 1 | 0 |
| 2.2.4.7 | Prędkość obrotowa silnika: 900-1100 obr/min | 1 | 0 |
| 2.2.4.8 | Regulacja prędkości obrotowej frezu: bezstopniowa | 1 | 0 |
| 2.2.4.9 | Moc pompy doprowadzającej wodę: nie więcej niż 1 kw | 1 | 0 |
| 2.2.4.10 | Moc procesu granulacji: nie więcej niż 15 kw | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 10 |  |
| 2.2.5 | Urządzenie do pakowania |  |  |
| 2.2.5.1 | Rodzaj pakowania (OPS): pneumatyczne | 1 | 0 |
| 2.2.5.2 | System ważenia (OPS): elektroniczny | 1 | 0 |
| 2.2.5.3 | Zakres ważenia (OPS): do 1200 kg ("big-bag") | 1 | 0 |
| 2.2.5.4 | System uzupełniający (OPS): posypanie granulek | 1 | 0 |
| 2.2.5.4.1 | Materiał proszkowy: zwapnione lub inne proszkowe materiały | 1 | 0 |
| 2.2.5.4.2 | Moc napędu: nie więcej niż 2,5 kW | 1 | 0 |
| 2.2.5.4.3 | Średnica ślimaka: nie więcej niż 80 mm | 1 | 0 |
| 2.2.5.4.4 | Prędkość obrotowa: 10-100 obr/min | 1 | 0 |
| 2.2.5.4.5 | Pojemność zbiornika: co najmniej 0,1 m3 | 1 | 0 |
| 2.2.6 | Elektroniczny system kontroli procesu granulacji |  |  |
| 2.2.6.1 | Dotykowy automatyczny system sterowania wszystkimi procesami granulacji (OPS) | 1 | 0 |
|  | RAZEM | 10 |  |
|  | RAZEM dla rozdziału 2 | 69 |  |
|  | ogółem (rozdział 1 + 2) | 100 |  |

Jeśli wymagany obowiązkowy parametr sprzętu (OPS) nie zostanie spełniony, zostanie wystawiony wynik 0 dla całego rozdziału czy podrozdziału.